Table 1. Summary Table of density and fracture toughness.

| Sintered discs | Density (%) | Total porosity (%) | Fracture toughness (MPa m1/2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 800-50-5 | 85,87 | 14,13 | 0,83 ±0,03 |
| 850-50-5 | 98,34 | 1,66 | 1,4 ±0,02 |
| 900-50-5 | 99,8 | 0,2 | 1,6 ±0,02 |
| 950-50-5 | 99,61 | 0,4 | 0,93 ±0,03 |