Table 1: Hydraulic Conductivities Results from the two approaches

| Sampling Locations in Southwestern Nigeria | Hydraulic Conductivities (cm/sec) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geophysical Field Results |  |  | Geotechnical Results |  |  |
|  | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
| Ile-Ife | 2.38 x 10-5 | 2.56 x 10-5 | 2.71 x 10-5 | 1.40 x 10-5 | 2.81 x 10-5 | 3.25 x 10-5 |
| Akure | 1.06 x 10-5 | 2.11 x 10-5 | 1.85 x 10-5 | 1.18 x 10-5 | 1.48 x 10-5 | 2.05 x 10-5 |
| Ibadan | 2.37 x 10-5 | 2.43 x 10-4 | 2.26 x 10-5 | 2.28 x 10-5 | 2.52 x 10-5 | 2.91 x 10-5 |
| Ondo | 4.69 x 10-5 | 3.74 x 10-5 | 4.15 x 10-5 | 1.99 x 10-5 | 5.85 x 10-5 | 5.85 x 10-5 |
| Ogbomoso | 3.40 x 10-5 | 4.29 x 10-4 | 4.17 x 10-4 | 1.20 x 10-5 | 4.20 x 10-5 | 5.71 x 10-4 |
| Ilesha | 2.20 x 10-5 | 2.38 x 10-5 | 2.53 x 10-5 | 1.84 x 10-5 | 2.84 x 10-5 | 3.44 x 10-5 |

Table 2: Statistical t-test result of the two Approaches used in this study

| Data | Mean | Variance | N |
| --- | --- | --- | --- |
| K Values derived from Geophysical approach | 0.0000829 | 1.79562E-8 | 18 |
| K Values derived from Geotechnical approach | 0.0000579 | 1.65901E-8 | 18 |
| t-test | -0.57193 |  |  |
| P | 0.57113 |  |  |
| Correlation coefficients ( r) | 0.92580 |  |  |

TABLE 3: SUMMARY OF THE GEOTECHNICAL TEST RESULT FOR ILE-IFE

| No | Test | Depth of collection |  |  |  |  | Minimum Value | Maximum value | Mean | Standard Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.60m | 1.20m | 1.80m | 2.40m | 3.0m |  |  |  |  |
| 1. | GRAIN SIZE ANALYSIS (%) Percent finer BS sieve 2mm Percent finer BS sieve 0.425mm Percent finer BS sieve 0.075mm | 98.20 80.52 41.23 | 93.50 70.28 36.12 | 95.10 72.52 30.20 | 92.15 58.50 25.30 | 92.11 71.50 35.20 | 92.11 58.5 25.30 | 98.20 80.52 41.23 | 94.21 70.66 33.61 | 2.27 7.06 5.43 |
| 2. | NATURAL MOISTURE CONTENT (%) | 15.5 | 10.8 | 22.8 | 24.5 | 18.5 | 10.8 | 24.5 | 18.42 | 4.95 |
| 3. | SPECIFIC GRAVITY | 2.62 | 2.70 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.64 | 0.03 |
|  | ATTERBERG LIMIT (%) Liquid limit Plastic limit Plasticity Index Linear Shrinkage | 38.5 21.06 17.44 4.32 | 34.0 11.4 22.6 5.12 | 37.0 16.3 20.7 5.78 | 37.5 24.0 13.5 6.50 | 43.0 38.5 24.5 5.50 | 34.0 11.4 13.5 4.32 | 43.0 38.5 24.5 6.50 | 38 22.25 19.75 5.44 | 2.92 9.18 3.90 0.72 |
| 5. | COMPACTION Maximum Dry Density (kg/m3) Optimum Moisture Content (%) | 1822 14.8 | 1720 15.0 | 1780 12.0 | 1880 14.0 | 1850 11.0 | 1720 11.0 | 1880 15.0 | 1810.40 13.36 | 55.93 1.59 |
| 6. | TRIAXIAL TEST Angle of internal friction ( o ) Cohesion (kN/m3) | 32 28 | 36 21 | 34 24 | 20 22 | 24.5 27 | 20 21 | 36 28 | 29.3 24.4 | 6.06 2.73 |
| 7. | HYDRAULIC CONDUCTIVITY TEST Coeff. of Hydraulic. conductivity (cm/sec) | 1.825x10-5 | 2.215x10-5 | 2.525x10-5 | 2.452x10-5 | 2.381x10-5 | 1.825x10-5 | 2.525x10-5 | 2.28x10-5 | 2.49x10-5 |
| 8. | SOIL CLASSIFICATION Unified AASHTO Textural | SC A - 6 Sandy Clay loam | SC A - 6 Sandy Clay loam | SC A -2- 6 Sandy Clay loam | SC A -2- 6 Sandy Clay loam | SC A -7- 6 Sandy Clay loam |  |  |  |  |